検査用試料

ゴム系絶縁電線・合成樹脂系絶縁電線の試験品  Test Samples of Cables

| 区 分 Kinds | 試 料 内 容 Samples Requirements |
| --- | --- |
| 製品試料 Product Sample | １．電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第一に基づき行う検査に ついては、30m（編組を有するものは50m） Length of cable for conformity assessment according to Appendix 1 ； 30ｍ（50ｍ for cables having braid） ２．省令解釈別表第十二に基づき行う検査については、品目により必要な長さが 異なるので、申請書受領後JECTECから連絡します。 Length of cable for conformity assessment according to Appendix 12 ： Since required sample length is vary depend on type of cable, JECTEC inform required sample length after receiving application form. |
| シート試料 Test Specimen of Material | １．耐寒性試験用 Cold Resistance Test 長さ38±2mm、幅6±0.4mm、厚さ2±0.2mmのシートを３枚 又は、厚さ2±0.2mm、約50mm角のシートを１枚 3 Specimen having 38±2mm length, 6±0.4mm width, 2±0.2mm thickness or 1 Specimen having 2±0.2mm thickness, approximately 50mm square. （該当品目）Test applied Articles ・外装がPVC又はPE混合物のケーブル PVC or polyethylene sheathed cables ・絶縁体にビニル又はポリエチレン絶縁物(耐燃性ポリエチレン混合物を除く。) を使用している平形導体合成樹脂絶縁電線 PVC or polyethylene Flat Conductor Type Synthetic Resin insulated cables (Except for flame retardant polyethylene) ・外装が耐燃性PE又は耐燃性ポリオレフィン混合物のキャブタイヤコード又は キャブタイヤケーブル Flame retardant polyethylene or Flame retardant polyolefin sheathed Flexible cord or Flexible cables |
|  | ２．加熱変形試験用 Heating Deformation Test 長さ及び幅 35mm以上、厚さ 2±0.2mmのシートを１枚 1 Sheet sample having not less than 35mm length and width, 2±0.2mm thickness. |
|  | ３．引裂試験用 Tearing Strength Test 長さ120mm以上、幅95mm以上、厚さ2.3～2.8mmのシートを１枚 1 Specimen having not less than 120mm length and 95mm width, 2.3～2.8mm thickness. （該当品目）Test applied Articles ・絶縁体が機械的強度を強化したけい素ゴム混合物のゴム絶縁電線 Rubber insulated cables employing reinforced silicone rubber insulation ・絶縁体、外装が機械的強度を強化したけい素ゴム混合物のケーブル Cables employing reinforced silicone rubber insulation and reinforced silicone rubber sheath. ・絶縁体、外装が機械的強度を強化したけい素ゴム混合物のキャブタイヤケーブル Flexible cables employing reinforced silicone rubber insulation and reinforced silicone rubber sheath. |